## Ремонт шин універсальним або кордовим

## пластирем для ремонту шин

Якісний ремонт шин — це запорука безпеки на дорозі, економії коштів та продовження терміну служби автомобільної гуми.  Пластирі забезпечують надійне і довговічне армування, відновлюючи не лише герметичність, а й міцність конструкції шини. Завдяки цьому покришки можна ефективно ремонтувати, зберігаючи їхні технічні характеристики.

## Пластирі

Пластир — це спеціалізований шиноремонтний матеріал, що використовується для відновлення  шин після проколів, розрізів або інших ушкоджень. Основне призначення таких пластерів — відновити міцність і конструктивну цілісність шини, зокрема каркаса, який складається з кордових ниток, або металокорда.

Незважаючи на те, що діагональні шини досі застосовують у деяких сферах (наприклад, у сільськогосподарській техніці або спецтранспорті), у легковому, вантажному та автобусному транспорті домінують саме радіальні шини. Вони відрізняються особливою конструкцією каркаса: нитки корду розташовані радіально — під кутом 90° до напрямку руху колеса. Завдяки цьому радіальні шини мають кращу стійкість до навантажень, довговічність, комфорт і безпеку порівняно з діагональними шинами, у яких нитки каркаса перекриваються під кутом.

Радіальні пластирі  спеціально розроблені для ремонту саме таких шин, тому мають армування, яке відповідає будові радіального каркаса — нитки корду в них ідуть перпендикулярно обертанню колеса.

### Радіальні пластирі: матеріал

- Кордові нитки (армування) — зазвичай це арамідний корд (синтетичні міцні волокна) або металокорд (сталева нитка). Вони забезпечують міцність і жорсткість пластиря, відповідають за несучу здатність відремонтованої шини.

- Гумова основа — спеціальна гума, сумісна з матеріалом шини, що забезпечує герметичність і хорошу адгезію пластира з внутрішньою поверхнею шини.

- Клейовий шар (для холодної вулканізації) — допомагає забезпечити міцне прилягання пластиря до пошкодженої ділянки.

Радіальні пластирі використовуються для шин: мотоциклів, легкових автомобілів автобусів і грузових авто, для сільськогосподарської та спецтехніки.

## Радіальні пластирі як ремонтний матеріал

- Круглі пластирі — найпоширеніші, універсальні, підходять для більшості проколів і невеликих пошкоджень на протекторній частині шини.

- Прямокутні (або квадратні) пластирі — застосовуються для великих або складних ушкоджень, а також у спеціалізованих випадках, коли потрібна більша площа ремонту.

### Кількість шарів  корду пластиря

- 1 шар
Тонкий пластир з мінімальним армуванням. Використовується для ремонту невеликих ушкоджень. Оптимальний для легкових автомобілів, де навантаження на шину нижче, а пошкодження невеликі.

- 2–3 шари
Пластирі середньої міцності з оптимальним балансом жорсткості і гнучкості. Часто застосовуються для ремонту вантажних шин і шин середнього розміру з середніми за розміром пошкодженнями.

- 4 і більше шарів
Армування з високою жорсткістю і міцністю. Використовується для важких шин сільськогосподарської техніки, великогабаритних вантажівок та автобусів. Призначені для ремонту великих і складних пошкоджень.

### Спосіб вулканізації

- Для холодної вулканізації — пластирі, які клеяться за допомогою спеціального клею і не потребують нагріву. Зручні для швидкого ремонту без спеціального обладнання.

- Для гарячої вулканізації — потребують нагріву і спеціального пресу для надійного з’єднання з шиною. Використовуються для більш складних і відповідальних ремонтів.

### Спеціалізовані  пластирі

- Для боковини — мають підвищену гнучкість і спеціальну форму, що дозволяє витримувати сильні деформації боковини шини.

- Для протектора — призначені для ремонту робочої поверхні шини, де пластирі повинні бути особливо міцними та стійкими до зношування.

- Тракторний пластир — великий, багатошаровий, з посиленим армуванням, розроблений для важких умов експлуатації сільськогосподарської та спецтехніки.

## Ремонт шин  пластирами

### Підбір пластиря

Пластир має перекривати пошкоджену ділянку щонайменше на 10–15 мм з кожного боку. Наприклад, при проколі розміром 4 мм у діаметрі рекомендується використовувати пластир діаметром не менше 30–35 мм. Занадто малий пластир не забезпечує належного зчеплення, а надто великий — може погано прилягати до вигнутої поверхні шини. Форма та тип обираються за зоною пошкодження (протектор, боковина, плече).

### Підготовка пошкодженої ділянки

Спершу видаляють залишки старої гуми, сторонні предмети і забруднення, ретельно очищають поверхню від пилу і масла. Потім шліфують (зачищують) внутрішню сторону шини навколо пошкодження, щоб забезпечити максимально надійне зчеплення пластиря з гумою. Пошкоджену область готують  і наносять клей або вулканізуючий склад.

### Холодна та гаряча вулканізація пластирями

- Холодна вулканізація передбачає використання спеціального клею, який забезпечує міцне прилягання пластиру без нагріву. Цей спосіб зручний для швидкого ремонту без складного обладнання, рекомендується для невеликих ушкоджень і легкових шин.

- Гаряча вулканізація — це більш надійний метод, при якому пластир і шина піддаються нагріванню під тиском у спеціальному пресі. Такий ремонт відновлює шину майже до заводського рівня і застосовується для складних, великих пошкоджень, а також для шин вантажівки і спецшин.

### Особливості монтажу та витримки

Після нанесення пластиру важливо правильно його встановити і забезпечити рівномірний тиск під час вулканізації. При гарячому методі використовують термопрес із заданою температурою і тиском, витримуючи певний час для повного зчеплення матеріалів. При холодному методі пластир клеять на пошкоджену ділянку за допомогою спеціального клея (цемента), після чого шину залишають нерухомою на час висихання і затвердіння від 24 до 72 годин .

### Ремонт протектора

Протектор — найпоширеніша зона ремонту. Тут пластирі ефективно герметизують проколи, порізи та інші ушкодження. Завдяки армуванню, пластир відновлює не лише герметичність, а й міцність каркаса. Ремонт протектора вважається найбезпечнішим і найнадійнішим.

### Ремонт боковини

Боковина шини більш тонка і гнучка, тому ремонт тут складніший. Для боковини застосовують спеціальні гнучкі пластирі, які пристосовані до значних деформацій цієї зони під час руху. Проте важливо враховувати, що ремонт боковини можливий лише при невеликих пошкодженнях без серйозних розривів чи деформацій корду.

### Ремонт плечової зони

Плечова зона — це перехід між протектором і боковиною, яка піддається великим навантаженням під час руху та поворотів. Ремонт у цій зоні вимагає застосування пластирів із підвищеною гнучкістю та міцністю. Неправильний ремонт плечової зони може негативно вплинути на безпеку, тому важливо дотримуватися технології і обмежень.

Ремонт радіальними пластирями ефективний при багатьох типах пошкоджень, але є ситуації, коли відновлення шини небезпечне або неможливе. У таких випадках краще відмовитись від ремонту і замінити шину.

#### Грижі і серйозні розриви корду

Грижа — це виступаюча деформація на боковині або протекторі, що виникає через пошкодження внутрішнього корду або каркаса шини. Такі дефекти означають, що структура шини серйозно порушена. Ремонт у цьому випадку не відновить міцність, а експлуатація шини з грижею може призвести до аварії.

#### Великі наскрізні ушкодження

Якщо наскрізне ушкодження (прокол або розріз) перевищує допустимі розміри, ремонт  універсальним пластирем стає неможливим або небезпечним. Великі отвори не забезпечують надійного кріплення пластиру, що може призвести до втрати герметичності і розриву шини під час руху.

- Для легкових шин максимальний розмір пошкодження зазвичай не повинен перевищувати 6–8 мм у діаметрі.

- Для вантажних і автобусних шин допустимі розміри можуть бути трохи більшими — до 10–12 мм, залежно від рекомендацій виробника.

#### Пошкодження боковини з деформацією

Сильні розриви, розшарування або деформації боковини, які порушують цілісність корду, не підлягають ремонту. Зазвичай пошкодження боковини більш ніж 3–5 см в довжину, або з видимим руйнуванням корду, вважаються непридатними для ремонту. Боковина — це найбільш вразлива і відповідальна частина шини, тому пошкодження тут часто є причиною бракування.

Важливо своєчасно визначати вид і ступінь пошкодження, щоб прийняти правильне рішення. У випадках серйозних дефектів, описаних вище, відновлення покришки неможливе, і безпека руху вимагає її заміни.